Технический паспорт продукта

GEARUS XS 80W-90

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS XS 80W-90 – смазочное масло на синтетической основе для трансмиссий, отличающееся от классических гипоидных масел GL 5 многофункциональным характером и исключительной окислительной и термической стабильностью. Демонстрирует заметное снижение потерь на трение в трансмиссиях, таким образом обеспечивая экономию топлива. Более того, оно не причиняет никакого ущерба синхронизаторам и уплотнителям.

Спецификации

SAE	80W-90

API	GL 4, GL 5, MT-1

MIL	PRF-2105 E

SCANIA	STO 1:0 and 2:0

Типовые характеристики

MAN	341 ML, 342 ML, 3343 ML

ZF	TE-ML 02B, 05A, 07A, 08A, 12A, 16B/C, 17B

VOLVO	97310

MB	235.0, 235.1 (level of performance)

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 80W-90 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 906 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 150 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 99 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 200 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -36 |

Применение

GEARUS XS 80W-90 особо рекомендуется для всех механических коробок передач и бортовых передач большегрузного и грузового транспорта. Благодаря универсальности может использоваться без каких-либо проблем для всех деталей трансмиссий в случаях, когда предписаны масла API GL 4 или GL 5.

Благодаря исключительной стойкости к окислению и благоприятному воздействию на уплотнители классифицируется как трансмиссионное масло “Long Drain”, т. е. с увеличенным интервалом между заменами.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk