Технический паспорт продукта

HYDRUS HLP HM 68

Масло гидравлическое

Описание

HYDRUS HLP HM 68 – минеральное масло, специально разработанное, чтобы отвечать требованиям большинства ведущих разработчиков гидравлического оборудования.

Преимущества

- Содержит противоизносные, противоокислительные, противокоррозионные и противопенные присадки.

- Отличается дезэмульсифицирующей способностью, высоким индексом вязкости, низкой точкой застывания и длительным сроком службы.

Спецификации

AFNOR 48600 ASLE 70-1

70-2

70-3 DAVID BROWN ET 19 DAVID BROWN ET 33

Типовые характеристики

DENISON

DIN 51524 Part 2

VDMA 24318

SPERRY VICKERS M2950-SD

SPERRY VICKERS I-286-S3

US STEEL 126/127

| Показатель Метод |  | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO-grade |  |  | 68 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 880 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 69 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 8,7 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 97 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -30 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 230 |
| Щелочное число | D 974 | г KOH/кг | 0,2 |

Применение

Это масло специально разработано, чтобы удовлетворить требования производителей гидравлических систем, когда прехъявляются предельно жесткие требования: высокие давления, температуры или скорости.  Рекомендуется для гидравлических систем следующих типов: VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т. д. Это масло также подходит для смазки оборудования, понижающих передач, подшипников, пневматических систем и винтовых компрессоров воздуха.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk