Технический паспорт продукта

HYDRUS LHM

Масло гидравлическое

Описание

HYDRUS LHM – гидравлическое минеральное масло, специально разработанное для использования в гидравлических подвесках, гидроусилителях тормозов и рулевого управления автомобилей Peugeot и Citroen.

Преимущества

- Увеличенный индекс вязкости.

- Отличные свойства при низких температурах.

- Очень низкая точка застывания.

- Низкая вязкость.

- Не образуются парафиновые отложения.

- Позволяет быстрый запуск и использование до  -40°C.

- Очень хорошие противоизносные свойства.

- Замечательная стойкость к окислению.

- Повышенная температура кипения и нечувствительность к влажности.

- Неагрессивно по отношению к обычным эластомерам.

- Антикоррозионные свойства.

- Противоизносные свойства.

Спецификации

AFNOR :	NF E 48-602 HV

NF E 48-603 HV
PEUGEOT :	B 712710

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  | визуально | От зеленого до флуоресцентного желтого |
| Вязкость при -40°C | D 445 | сСт | 1020 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 17,9 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 6,3 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 356 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 193 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -54 |
| Точка отказа | D 2500 | °C | < -60 |
| Аспект после 6 дней при -40°C |  | визуально | кристально прозрачно |
| Аспект после 6 дней при -50°C |  | визуально | кристально прозрачно |
| Начальная точка разгонки | D 86 | °C | 240 |

Применение

- Гидравлические подвески, усилители тормозов и управления Peugeot и Citroen.

- Использовать только с частями, окрашенными в зеленый цвет.

- Не смешивается и не совместимо с синтетичискими жидкостями линейки Lockheed DOT.

- Усилители тормозов и управления для некоторых легких грузовиков Peugeot и Citroen.

- Промышленные гидравлические системы, нуждающиеся в проитвоизносных свойствах, особенно не при температурах от -40°C до 50°C.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk